附件一

**3英寸塑料塞头检验标准**

1. 材料：聚丙烯一级料。
2. 直径: Φ76.2mm+0.3~0.8mm。（Φ76.5mm~77.0mm）

3、 厚度：27mm+1.0mm

4、 承压：径向承压：2KN 轴向承压：23KN

5、 克重：50g+5g

**6英寸塑料塞头检验标准**

1. 材料：聚丙烯一级料。
2. 直径: Φ152.4mm+0.3~0.6mm。（Φ152.7mm~153.0mm）

3、 厚度：39mm+1.0mm

4、 承压：径向承压：3.5KN 轴向承压：25KN

5、 克重：215g+15g

注：3英寸、6英寸塑料塞头外观光滑，颜色一致。

附件一

**瓦楞圆盘验收标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 五层： | 三层： |
| 面纸：110g B级 | 面纸：110g B级 |
| 底纸：110g B级 | 底纸：110g B级 |
| 芯纸：75g | B楞：90g 高瓦 |
| A、B楞：90g 高瓦 |  |
| 克重：550-570g/平方 | 克重：320-340 g/平方 |
| 边压：4-4. 5kn/m | 边压：3-3.5 kn/m |
| 粘合：610-650 kn/m | 粘合：550-600 kn/m |
| 水份：12-14% | 水份：12-14% |
| 透气度：200 | 透气度：200 |

注：1、圆盘Ф850（含）以下规格为三层瓦楞制作。

2、圆盘Ф900（含）以上规格为五层瓦楞制作。

3、包边3600\*140为三层瓦楞制作