附件一、

滑石粉325目

| 检验项目 | 单位 | 检验标准 | 退货标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水份 | % | ≤0.5 | >1.0 |
| 白度 | % | ≥86 | <84 |
| 细度通过率（325目筛） | % | ≥98 | <97 |
| CaCo3 | % | ≤3.0 | >4 |
| 烧失量（800℃） | % | ≤20.0 | >20 |