**附件一：镇江大东纸业AKD乳液质量标准**

品名：AKD乳液

|  |  |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验标准 |
| 固含量% | 15.0±1.0 |
| PH值 | 2-4.5 |
| 粘度（25℃、50rpm）. mpa.s | ≤50 |
| 分散性 | 分散性好 |