**附件一、**

**滑石粉325目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检验项目** | **单位** | **检验标准** | **允收标准** |
| **水份** | **%** | **≤0.5** | **≤1.0** |
| **白度** | **%** | **≥85.0** | **≥84.0** |
| **细度通过率（325目筛）** | **%** | **≥98.0** | **≥97.0** |
| **CaCo3** | **%** | **≤3.0** | **≤4.0** |
| **烧失量（800℃）** | **%** | **≤20.0** | **≤22.0** |