牛皮纸质量检测指标

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 牛皮包装纸 |
| 定量g/㎡ | 200/230±7 |
| 紧度g/cm3 | ≥0.72 |
| 耐破指数kPa.㎡/g | 需印刷 | ≥3.2 |
| 不印刷 |
| 撕裂指数（纵向）mN.㎡／g | / |
| 环压指数（横向）N.m／g | ≥10.0 |
| 吸水性 | Cobb 2min（正／反）g/㎡ | ≤50 |
| Cobb 60s g/㎡ |  |
| 裂断长（横向）km |  |
| 耐折度（横向）次 | ≥35 |
| 交货水分 ％ | 8±2 |