附件一、

湿法氧化淀粉指标

| PH值 | 6.0-8.0 |
| --- | --- |
| 白度% | ≥85.0 |
| 水分% | ≤14.0 |
| 筛余物（325目）% | ≤0.1 |
| 粘度（6% 95℃ 1h） mpa.s | 10-30 |
| 斑点 个/CM2 | ≤2 |

注：１、包装袋及绳不允许有荧光。

2、原料必须采用木薯淀粉,工艺采用湿法工艺。