牛皮纸质量检测指标

| 类型 |  |  | 牛皮包装纸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定量g/㎡ |  |  | 230±7 |
| 紧度g/cm3 |  |  | ≥0.72 |
| 耐破指数kPa.㎡/g |  | 需印刷 | ≥3.2 |
|  |  | 不印刷 |  |
| 撕裂指数（纵向）mN.㎡／g |  |  | / |
| 环压指数（横向）N.m／g |  |  | ≥10.0 |
| 吸水性 | Cobb 2min（正／反）g/㎡ |  | ≤50 |
|  | Cobb 60s g/㎡ |  |  |
| 裂断长（横向）km |  |  |  |
| 耐折度（横向）次 |  |  | ≥35 |
| 交货水分 ％ |  |  | 8±2 |