附件一

纸筒芯品质要求:

| 类型 | 3英寸纸筒芯 | 6英寸纸筒芯 |
| --- | --- | --- |
| 内径MM | 76.2±0.2 | 152.4±0.2 |
| 外径MM | 101.2±0.3 | 182.4±0.3 |
| 表面 | 光滑平整、断面整齐 | 光滑平整、断面整齐 |
| 长度误差MM | ±2 | ±2 |
| 抗压指数KG/10CM | ≥250 | ≥250 |

纸筒芯扣款要求

| 名称 | 指标 | 允收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸筒芯 | 抗压指数KG/10CM | ≥230 | 每降1kg/10cm,扣款0.2% |

不合格纸筒芯处理规定：

1、抗压强度大于等于230kg/10cm，小于250kg/10cm，该批次中的不合格品规格（如1900mm等）作扣款处理；

2、抗压强度大于等于200kg/10cm，小于230kg/10cm，该批次中的不合格品规格（如1900mm等）作退货处理；

3、抗压强度小于200kg/10cm，该批次中的所有相同型号（如3寸，6寸）全部作退货处理。