质量标准：

15%低氯湿强剂

| 类型 | 固含量 |
| --- | --- |
| 固含量% | 15.0±1.0 |
| 粘度（25℃ 50rpm）mPa.s | ≤120 |
| PH值 | 2.0-5.0 |
| 溶解性能 | 完全溶解 |
| DCP（1，3-二氯-2-丙醇）ppm | ≤50 |
| MCPD（3-氯-1，2-丙二醇）ppm | ≤150 |