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附件一
瓦楞圆盘验收标准
	五层：
	三层：

	面纸：110g  B级
	面纸：110g  B级

	底纸：110g  B级
	底纸：110g  B级

	芯纸：75g  
	B楞：90g  高瓦

	A、B楞：90g  高瓦
	

	克重：550-570g/平方
	克重：320-340 g/平方

	边压：4-4. 5kn/m
	边压：3-3.5 kn/m

	粘合：610-650 kn/m
	粘合：550-600 kn/m

	水份：12-14%
	水份：12-14%

	透气度：200
	透气度：200


注：1、圆盘Ф850（含）以下规格为三层瓦楞制作。
    2、圆盘Ф900（含）以上规格为五层瓦楞制作。
    3、包边3600*140为三层瓦楞制作


