附件一

瓦楞圆盘验收标准

| 五层： | 三层： |
| --- | --- |
| 面纸：110g B级 | 面纸：110g B级 |
| 底纸：110g B级 | 底纸：110g B级 |
| 芯纸：75g | B楞：90g 高瓦 |
| A、B楞：90g 高瓦 |  |
| 克重：550-570g/平方 | 克重：320-340 g/平方 |
| 边压：4-4. 5kn/m | 边压：3-3.5 kn/m |
| 粘合：610-650 kn/m | 粘合：550-600 kn/m |
| 水份：12-14% | 水份：12-14% |
| 透气度：200 | 透气度：200 |

注：1、圆盘Ф850（含）以下规格为三层瓦楞制作。

2、圆盘Ф900（含）以上规格为五层瓦楞制作。

3、包边3600*140为三层瓦楞制作