附件一

	名称
	规格
	水份
	重量（g）
	厚度 (mm)
	抗压强度（KN）
	直径

	塑料塞
	3寸
	－－
	45g±10g

	25mm±1.0mm
	2.0±0.5
	Φ76.7mm±0.3mm

	塑料塞
	6寸
	－－
	250g±10g

	38mm±1.0mm
	2.5±0.5
	Φ152.7mm±0.3mm

	木 塞
	3寸
	11±2%
	105g±10g
	28mm±1.0mm
	5.5±0.5
	Φ77mm±0.5mm

	木 塞
	6寸
	11±2%
	360g±10g
	29mm±1.0mm
	8.5±0.5
	Φ153mm±0.5mm
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