附件一

| 名称 | 规格 | 水份 | 重量（g） | 厚度 (mm) | 抗压强度（KN） | 直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料塞 | 3寸 | －－ | 45g±10g | 25mm±1.0mm | 2.0±0.5 | Φ76.7mm±0.3mm |
| 塑料塞 | 6寸 | －－ | 250g±10g | 38mm±1.0mm | 2.5±0.5 | Φ152.7mm±0.3mm |
| 木 塞 | 3寸 | 11±2% | 105g±10g | 28mm±1.0mm | 5.5±0.5 | Φ77mm±0.5mm |
| 木 塞 | 6寸 | 11±2% | 360g±10g | 29mm±1.0mm | 8.5±0.5 | Φ153mm±0.5mm |